Конт.тел. 067-619-37-69

099-680-40-29

(0612) 63-59-62

Справка:

Предельная температура эксплуатации Изовера

-на связующем Латекс и полное разложение  данного изоляционного слоя  происходит,  при температуре

+ 180 гр.С  в течение суток.

- на Фенолформальдегидном связующем – предельная температура  эксплуатации в сокращенном периоде   + 250гр.С .

Таблица 1

Технико-экономическое обоснование высокоэффективного Целлюлозного утеплителя в сравнении с «не самым» энергоэффективным  Изовером

|  | Целлюлозный утеплитель | Стекловата (Изовер) |
| --- | --- | --- |
| 1. Наличие органических добавок | Нет | Да (латекс) |
| 2. Температура применения, гр.С | -69+150 | -50+200 |
| 3. Теплопроводность, Вт/мК (при температуре +25 гр.С) | 0,036 (до 60кг/м.куб.включительно) | 0,041 (до 25 кг/м.куб.) |
| 4. Температура спекания, гр.С | +900+1100 (распространение огня - 0) | +450+600 |
| 5. Выделение вредных веществ при нагреве | нет | Да (4 секунды) |
| 6. Плотность, кг/м.куб: а. сертификационная б. коэффициент уплотнения по СНиП 2.04.14.80 | 45 1 | 11 4,1 |
| 7. Звукопоглощение, Дб | 63 | отсутствует |
| 8.Усадка материала | отсутствует | Усаживается в течение всего периода эксплуатации (от 3 месяцев) |
| 9. Сорбционное увлажнение слоя за 72 часа, % | 16 (по ТУ до 6%) | 48 |
| 10.Воздухопроницаемость, м.куб./МсПа | (80-120)х10-6 | высокая конвекція воздуха, конденсат |
| 11. Однородность слоя | По всему периметру | Отсутствует |
| 12.Коэффициент Энергоэффективности материала в течение: | До 80 лет 1,4 | до 3-х лет 1,2 |
| 13. Химические свойства | Кислото-щелоченейтрален | Кислый «агент», органическое связующее, легко вступпающее в реакцию даже с газами |
| 14.Срок эксплуатации (лет) | 80 | 10 (при полном отсутствии вибраций) |
| 15. Место применения | Вертикальные (до 100м), горизонтальне, наклонные поверхности как внутри, так и снаружи без замуровки Отсутствие технологических швов | Горизонтальне (не выше 15 м) поверхности (только снаружи - фенольно-формальдегидное связующее). Наличие технологических швов, обрезки, отходы |
| 16. Обязательные комплектующие при монтаже | Не нуждается | Паро- Гидробарьеры Клей Дюбеля (допрессовка) |
| 17. Стоимостное соотношение (согласно п.6б таблицы 1) и СНиП 2.04.14.80 с учетом нормативных требований по срокам эксплуатации сооружения и коэффициента теплосопротивления конструкции | 9,28 грн. за 1 кг | 68,48 грн. за 4 кг |