ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ТОРГОВАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ

«РЕАЛ-КОНТРАКТ»

р/с 26002192847800 в АКИБ «УкрСиббанк»

МФО 351005, ОКПО 36015603

ИНН 360156008277    № свидетельства 100131512

| 69095, г. Запорожье, пр. Ленина, 144 | E-mail: itreyd@mail.ru http://real-contract.narod.ru | тел./ф. (0612) 63-59-62, тел. 067-619-37-69, 099-680-40-29 |
| --- | --- | --- |

КП РК №2

### КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Предлагаем Экологически чистый, рыхлый,  легкий тепло- звуко-пожароизоляционный ЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ (ТУ У В.2.7-21.1-00294349-105:2005), на основе целлюлозы с добавлением антисептиков и нелетучих антипиренов.

| СВОЙСТВА | ПАРАМЕТРЫ | ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ | ВЕЛИЧИНА |
| --- | --- | --- | --- |
| ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ | ПЛОТНОСТЬ | кг/м3 | 20-100 |
|  | Звукопоглощение при толщине 50 мм | ДБ | 63 |
|  | Теплопроводность | Вт/мК | 0,036-0,041 |
|  | Воздухопроницаемость | м3/МсПа | (80-120)х10-6 |
|  | Паропроницаемость | мг/(м*ч*Па) | 0,3 |
|  | Сорбционное увлажнение за 72 часа | % | 16 |
| ХИМИЧЕСКИЕ | Значение pH | - | 7,8-8,3 |
| ПОЖАРНЫЕ | КЛАСС ГОРЮЧЕСТИ | - | Г1, В2, Д2 |
|  | ОГНЕСТОЙКОСТЬ | не воспламеняется при воздействии горелки в течение 50 секунд при толщине изоляционного слоя 100 мм |
| БИОЛОГИЧЕСКИЕ | БИОСТОЙКОСТЬ | не гниет, останавливает начавшийся рост грибков, предотвращает появление грызунов и насекомых |

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Строительство: жилищное/промышленное (изоляция полов, перегородок, стен, перекрытий, потолков, чердачных помещений).

- Изоляция агрегатов, трубопроводов

- Вагоностроение

- Машино-, приборостроение

- Химическая промышленность

- Металлургическая промышленность

- Энергетика

УПАКОВКА:                        БИГ-БЕГ до 120 кг, полипропиленовые мешки 25 кг=0,7 м3,

(по желанию заказчика).

ПРЕИМУЩЕСТВА:           ЭКОНОМИЧНОСТЬ

БЕЗОТХОДНОСТЬ. ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ЛЕГКОСТЬ И БЫСТРОТА МОНТАЖА

ВТОРИЧНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ

Качественные монтажные работы. Минимальная производительность - 8 часов от 320 м2.

СОПРОВОЖДАЮЩАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ:

1. Дозвіл на поставку споживачам сировини та (або) будматеріалів обов`язкового  радіаційного контролю (ОРК) від 09.09.2008р.(Кременчуцька міська санітарно-епідеміологічна станція)

2. Радіаційний сертифікат №23/2008 від 09.09.2008р.( Кременчуцька міська санітарно-епідеміологічна станція).

3.Паспорт радіаційної якості сировини і будівельного матеріалу №23/2008 від 09.09.2008 р.

( Кременчуцька міська санітарно-епідеміологічна станція).

4. Довідка 2653 від 13.11.2008р.Державного підприємства „Полтавський регіональний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації” Кременчуцька філія.

5. Висновок державної санітарно-епідеміологічна експертизи № 05.03.02-07/5571 від 17.02.2004р.(Міністерство охорони здоров’я України)

6. Протокол №13/6-2009 випробувань на розповсюдження полум`я по поверхні зразків целюлозного утеплювача „Армоцель”  у відповідності з  ДСТУ Б В .2.7.-70-98 (ГОСТ 30444-97)

7. Протокол  №22/9-2008 випробувань з визначення групи горючості зразків целюлозного утеплювача „Армоцель” у відповідності з п.7 ДСТУ Б В.2.7-19-95(ГОСТ 30244-94).

8. Протокол № 7/14-2008 випробувань з визначення коефіцієнта димоутворення зразків целюлозного утеплювача”Армоцель” згідно з п.4.18 ГОСТ 12.1.044-89.

9.Протокол № 9/5-2009 випробувань з визначення групи займистості зразків целюлозного утеплювача „Армоцель” у відповідності з ДСТУ Б.В.1.1-2-97 (ГОСТ 30402-96)

10. Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-04/45987 от 28.07.2009 р. з визначенням областей використання: утеплення та звукоізоляція внутрішніх стен і перегородок ,зовнішніх стін – як усередині, так і зовні в приміщеннях житлових будинків, об`єктів охорони здоров`я , народної освіти і соціально-культурного призначення, в торгових підприємствах і на об’єктах промислового виробництва.