ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ТОРГОВАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ

«РЕАЛ-КОНТРАКТ»

р/с 26002192847800 в АКИБ «УкрСиббанк»

МФО 351005, ОКПО 36015603

ИНН 360156008277    № свидетельства 100131512

| 69095, г. Запорожье, пр. Ленина, 144 | E-mail: itreyd@mail.ru http://real-contract.narod.ru | тел./ф. (0612) 63-59-62, тел. 067-619-37-69, 099-680-40-29 |
| --- | --- | --- |

КП РК № 10

| Название изделия | Характеристики | Размеры в мм | Ед. Изм |
| --- | --- | --- | --- |
| Базальтовый теплоизоляционный картон(жесткий) ТК-1 ТУУ 88.023.018-95 | Плотность 250 кг/м3 Массовая доля влаги не более 2,0% Сорбционное увлажнение не более 4,0% Теплопроводность при 25оС не более 0,045 Вт/(м-к) Предельная температура применения 700 оС | 1200х850х10 1200х850х5 900х600х10 900х600х5 | м2 м2 |
| Базальтовый теплоизоляционный картон (мягкий) ТК-4 ТУУ 88.023.018-95 | Плотность 90 кг/м3 Сжимаемость не более 6-30% Массовая доля влаги не более 1% Теплопроводность при 25 оС не более 0,040 Вт/(м-к) Предельная температура использования 700 оС | 1500х600х6 1500х600х10 | м2 м2 |
| Плиты мягкие теплоизоляционные ПМТБ ТУУ В.2.7-88.023.021-95 | Плотность 140 кг/м3 Предел прочности при расслоении не менее 0,02 МПа Массовая доля влаги не более 2,0% Теплопроводность при 25 оС не более 0,042 Вт/(м-к) Предельная температура использования 1150 оС | 1000х1000х30-100 Цена 1 м3 | м3 |
| Плиты жесткие теплозвукоизоляционные ПЖТЗ ТУ 88 Украины 023.011-93 | Плотность 300 кг/м3 Предел прочности при растяжении не менее 0,01 МПа Массовая доля влаги не более 2,0% Теплопроводность при 25 оС не более 0,046 Вт/(м-к) Предельная температура 750 оС | 1000х1000х14 1000х1000х19 Цена 1 м3 | м3 м3 |
| Плиты строительные теплоизоляционные ПНТБ ТУУ В 2.7-00294349.056-2000 | Плотность 100,150,200,250 кг/м3 Температура применения 750 оС Влажность не более 2,0% Теплопроводность не более 0,042Вт/мК | Н/г 1000х1000х20-100, (=150 Г 1000х1000х20-100, (=150 Н/г 1000х1000х20-100, (=200 Г 1000х1000х20-100, (=200 Н/г 1000х1000х20-100, (=250 Г 1000х1000х20-100, (=250 | м3 м3 м3 м3 м3 м3 |
| Плита минераловатная строительная ТУ У В.2.7-26.8-03568652-001-2001 | Плотность 80 - 100 кг/м3 Теплопроводность не более 0,049 Вт/мК Температура преминения 450 оС Влажность не более 2,0% | 1000 х 500 х (80 1000 х 500 х (100 | м3 |
| Плита минераловатная теплоизоляционная ТУ У В2.7-26.8-00294349-085-2003 | Плотность 150-200 кг/м3 Теплопроводность не более 0,049-0,054 Вт/мК Температура преминения 250 оС Влажность не более 2,0% | (=150 1000 х 500 х (40-100 (=175 1000 х 500 х (40-100 (=200 1000 х 500 х (40-100 | м3 м3 м3 |
| Плита минеральная асбестнесодержащая негорючая ТУ У В.2.7-26.8-31101383-002-2002 | Плотность 750кг/м3 Теплопроводность не более 0,14 Вт/мК Температура преминения 1100 оС Влажность не более 7,0% | 2000х1100х10-80 | м2 |
| Маты прошивные безобкладочные МБПа ТУ 21 УССР 356-83 | Плотность не более 45 кг/м3 Температура применения 750 оС Теплопроводность до 0,037 Вт/мК Влажность не более 1,5% | 1200…20000х800х40-120 | м3 |
| Маты в обшивке из стеклоткани МТПМ ТУ 21 УССР 356-83 | Плотность не более 90 кг/м3 Температура применения 450 оС Теплопроводность до 0,045Вт/мК Влажность не более 1,0 % | 2500х800х80 | м3 |
| Маты в обшивке из стеклоткани Т-13 МТПБ ТУ 21 УССР 356-83 | Плотность не более 50 кг/м3 Температура применения 450 оС Теплопроводность до 0,038 Вт/мК Влажность не более 1,5 % | 2500х800х70 2500х500х70 | м3 |
| Маты в обшивке из стеклоткани КТ-11 МТПБ ТУ 21 УССР 356-83 | Плотность не более 50 кг/м3 Температура применения 700 оС Теплопроводность до 0,038 Вт/мК Влажность не более 1,5 % | 2500х800х70 | м3 |
| Маты в обшивке из стеклоткани МТПБ ТУ 21 УССР 356-83 | Плотность не более 50 кг/м3 Температура применения 650 оС Теплопроводность до 0,038 Вт/мК Влажность не более 1,5 % | 2500х800х70 | м3 |
| Маты в обшивке из стеклоткани ТМ-10С-20 РСТ УССР 1981-87 | Плотность не более 45 кг/м3 Температура применения до 450 оС Теплопроводность не более 0,037 Вт/мК Среднеарифметический ревебрационный коэфициент звукопоглащения – 0,8 | 1100х600х20 | шт |
|  |  | 1100х600х15 | шт |
| АТМ-10с-20 РСТ УССР 1981-87 | Плотность 41 кг/м3 Теплопроводность не более 0,037 Вт/мК Температура преминения 450 оС | 1100х600х20 1100х600х15 | шт шт |
| АТМ-10К-20 РСТ УССР 1981-87 | Плотность 65 кг/м3 Температура применения до 700 оС | 1100х600х20 | шт |
| Базальтовые маты прош. на одностороннем стеклохолсте ТУ У В.2.7-21.036-99 | Температура применения до 650 оС Теплопроводность не более 0,04 Вт/мК Плотность 45-85 кг/м3 Влажность по массе 1,5% | 2000х1000х50 2000х1000х60 2000х1000х70 2000х1000х80 | м3 м3 м3 м3 |
| Полотно из базальто- вого супертонкого волокна БСТВ ТУУ В.2.7 88023.025-96 | Плотность 20 кг/м3 Теплопроводность не более 0,04 Вт/м3 Массовая доля влаги не более 1,0% Предельная температура 750 оС | Размер произвольный | кг |
| Базальтовые маты прош. на двустороннем стеклохолсте ТУ У В.2.7-21.036-99 | Температура применения до 650 оС Теплопроводность не более 0,04 Вт/мК Плотность 45-85 кг/м3 Влажность по массе 1,5% | 2000х1000х50 2000х1000х60 2000х1000х70 2000х1000х80 | м3 м3 м3 м3 |
| Маты звукопоглащающие БЗМ РСТ Украины 1977-87 | Плотность холста в матах 25 кг/м3 Температура применения до 450 оС Теплопроводность не более 0,04 Вт/мК Среднеарифметический ревебрационный коэфициент звукопоглащения 0,4-0,8 | 1000х1000х100 (БЗМ-1-100) | шт |
|  |  | 1000х1000х50 (БЗМ-1-50) | шт |
|  |  | 1000х1000х30 (БЗМ-1-30) | шт |
|  |  | 1000х500х100 (БЗМ-2-100) | шт |
|  |  | 1000х500х50 (БЗМ-2-50) | шт |
|  |  | 1000х500х30 (БЗМ-2-30) | шт |
|  | Плотность холста в матах 20 кг/м3 | 1000х1000х100 (БЗМ-4-100) | шт |
|  |  | 1000х1000х50 (БЗМ-4-50) | шт |
| Полосы прошивные долглмерные в обкладке из стеклоткани ПДТС ТУУ 88.023.015-94 | Теплопроводность не более 0,04 Вт/(м-к) Массовая доля влаги не более 2,0% Поверхная вязкость 1600-4200 г/м2 Стеклоткань марки Э3-125 | 100х20 | м.п |
|  |  | 100х30 | м.п |
|  |  | 200х20 | м.п |
|  |  | 200х30 | м.п |
|  |  | 200х40 | м.п |
|  |  | 300х20 | м.п |
|  |  | 300х30 | м.п |
|  |  | 300х40 | м.п |
|  |  | 300х50 | м.п |
|  |  | 400х20 | м.п |
|  |  | 400х30 | м.п |
|  |  | 400х40 | м.п |
|  |  | 400х50 | м.п |
|  |  | 500х30 | м.п |
|  |  | 500х40 | м.п |
|  |  | 500х50 | м.п |
|  |  | 500х60 | м.п. |
| Шнуры теплоизоляционные базальтовые ТУ У 880 023.017-94 | Плотность 120-440 кг/м3 Теплопроводность при +25оС – 0,055 Горючесть – негорючий Температура применения -180 +700оС | 10,0 | м.п. |
|  |  | 20,0 | м.п. |
|  |  | 30,0 | м.п. |