Расчетные таблицы по Целлюлозному Утеплителю (ЦУ)

| Влажное нанесение |
| --- |
| № п/п | Место нанесения | Плотность нанесения | Толщина слоя | Расход сырья в кг | Примечание |
| 1 | Стены, простенки | 55 | 20 | 1,10 |  |
|  |  |  | 30 | 1,65 |  |
|  |  |  | 40 | 2,20 |  |
|  |  |  | 50 | 2,75 |  |
|  |  |  | 60 | 3,30 |  |
|  |  |  | 70 | 3,85 |  |
|  |  |  | 80 | 4,40 |  |
|  |  |  | 90 | 4,95 |  |
|  |  |  | 100 | 5,50 |  |
|  |  |  | 110 | 6,05 |  |
|  |  |  | 120 | 6,60 |  |
|  |  |  | 130 | 7,15 |  |
|  |  |  | 140 | 7,70 |  |
|  |  |  | 150 | 8,25 |  |
|  |  |  | 160 | 8,80 |  |
|  |  |  | 170 | 9,35 |  |
|  |  |  | 180 | 9,90 |  |
|  |  |  | 190 | 10,45 |  |
|  |  |  | 200 | 11,00 |  |
| 2 | Крыша | 60 | 20 | 1,20 | Задувание снизу |
|  |  |  | 30 | 1,80 |  |
|  |  |  | 40 | 2,40 |  |
|  |  |  | 50 | 3,00 |  |
| 3 | Стены, простенки из металлических и пластиковых конструкций | 50 |  |  | Толщина слоя нанесенного материала зависит от толщины стропил |
| 4 | Крыша, наклонные поверхности из металлических и пластиковых конструкций (методом К-30)* | 65 | 20* | 1,30 | Нанесение материала: сверху, стропила через 0,60м *снизу, стропила через 3,00м |
|  |  |  | 30* | 1,95 |  |
|  |  |  | 40* | 2,60 |  |
|  |  |  | 50* | 3,25 |  |
|  |  |  | 60 | 3,90 |  |
|  |  |  | 70 | 4,55 |  |
|  |  |  | 80 | 5,20 |  |
|  |  |  | 90 | 5,85 |  |
|  |  |  | 100 | 6,50 |  |
|  |  |  | 110 | 7,15 |  |
|  |  |  | 120 | 7,80 |  |
|  |  |  | 130 | 8,45 |  |
|  |  |  | 140 | 9,10 |  |
|  |  |  | 150 | 9,75 |  |
|  |  |  | 160 | 10,40 |  |
|  |  |  | 170 | 11,05 |  |
|  |  |  | 180 | 11,70 |  |
|  |  |  | 190 | 12,35 |  |
|  |  |  | 200 | 13,00 |  |

| Сухое нанесение |
| --- |
| № п/п | Место нанесения | Плотность нанесения, кг/м3 | Толщина слоя, мм | Расход сырья в кг | Примечание |
| 1 | Пол | 35 | 70 | 2,45 | Толщина слоя ЦУ в зависимости от толщины стропил или «лаг» |
|  |  |  | 80 | 2,80 |  |
|  |  |  | 100 | 3,50 |  |
|  |  |  | 150 | 5,25 |  |
|  |  |  | 200 | 7,00 |  |
|  |  |  | 250 | 8,75 |  |
| 2 | Закрытые полости (стены, простенки) | 45 | 70 | 3,15 |  |
|  |  |  | 80 | 3,60 |  |
|  |  |  | 100 | 4,50 |  |
|  |  |  | 150 | 6,75 |  |
|  |  |  | 200 | 9,00 |  |
|  |  |  | 250 | 11,25 |  |
| 3 | Чердак (пол) | 40 | 70 | 2,80 | Толщина слоя ЦУ в зависимости от толщины стропил или «лаг» |
|  |  |  | 80 | 3,20 |  |
|  |  |  | 100 | 4,00 |  |
|  |  |  | 150 | 6,00 |  |
|  |  |  | 200 | 8,00 |  |
|  |  |  | 250 | 10,00 |  |
| 4 | «Колодцевая» кладка (стена, слоистая) | 55 | 70 | 3,85 |  |
|  |  |  | 80 | 4,40 |  |
|  |  |  | 100 | 5,50 |  |
|  |  |  | 150 | 8,25 |  |
|  |  |  | 200 | 11,00 |  |
|  |  |  | 250 | 13,75 |  |
| 5 | Крыша, наклонные закрытые полости | 45 | 70 | 3,15 |  |
|  |  |  | 80 | 3,60 |  |
|  |  |  | 100 | 4,50 |  |
|  |  |  | 150 | 6,75 |  |
|  |  |  | 200 | 9,00 |  |
|  |  |  | 250 | 11,25 |  |

Плотность материала задается по желанию Заказчика

СКИДКИ: на материал 7000 кг – скидка 3 %

3500 кг – скидка 1,5 %

1500 кг – скидка 1 %

на монтажные работы от 10000м2 – скидка 5%

от 5000м2 – скидка 10%.

К  монтажной работе на высоте от 3м (с переносом оборудования) набавляется 5% к общей стоимости работы.

Геометрия применения материала от 20мм – до 250 мм.

Отверстие, при сухом нанесении, высверливаются на расстоянии от 0,60м (при наличии профилей) до 3,0м (при отсутствии профилей).

- В котеджном строительстве можно использовать Целлюлозный утеплитель только с ветробарьером (не используя гидро- и паробарьер).

- Мансарда – сухая задувка Целлюлозным утеплителем:

-стропила деревянные,

-ветробарьер,

-рейка.

Задувка происходит через продух в коньке.

- Использование в строительстве Газобетона и белого кирпича можно заменить более экономичным способом. Положить кладку в один кирпич +100мм ЦУ+гипсокартон при условии, что строение не сдается в «0» готовности. Газобетон дороже в 3 раза, чем кирпич. Из-за отсутствия циркуляции воздуха в материале отсутствует, как таковая, «точка росы».

- атериала сверху, стропила через 0,60мтолщины стропилх конструкций