Конт.тел.: 067-619-37-69

099-680-40-29

(0612) 63-59-62

Технологическая подпрессовка  – это уплотнение изоляционного материала, согласно  СНиП 2.04.14-88:

- термоизоляция с добавлением дорогостоящего связующего, которое в свою очередь резко ограничивает ее эксплуатационные возможности (( тонкое БТВ), а так же стекло- и минераловаты ), при обязательных плотностях 140-150 кг/м3.

- термоизоляция без связующего (БСТВ) имеет более широкий спектр применения по экологии, физико-техническим параметрам, сроку эксплуатации и цене, при плотностях 70-90 кг/м3.

|  | БСТВ (базальтовое волокно) | Стекловата (Изовер) |
| --- | --- | --- |
| Средняя толщина волокон (мкм) | 1,5-3 | 3-5 |
| Наличие органических добавок | Нет | Да (латекс) удорожание в 4 раза |
| Температура применения, оС | -270 +700 | -50+200 |
| Температура спекания, оС | 1100 | 450-600 |
| Выделение вредных веществ при нагреве | нет | да |
| Коэффициент уплотнения по СНиП 2.04.14.80 | 1,2 | 1,6 |
| Коэффициент звукопоглощения | 0,96-0,99 | 0,8-0,92 |
| Вибростойкость | да | нет |
| Гигроскопичность, % | 0,02 | 7-20 |
| Химическая устойчивость (потеря веса в % при 3-часовом кипячении ): |  |  |
| В воде | 1,6 | 6,2 |
| В щелочной среде | 2,75 | 6 |
| В кислотной среде | 2,2 | 38,9 |
| Срок эксплуатации (лет) | 50-100 | 5-15 |
| Подпрессовка, кг/м.куб. | 80 | 150 |
| Изменение полной себестоимости за счет подпрессовки с учетом изменения параметров в перерасчете на месяц | 0,02 грн. за кг при технологических вибрациях полного цикла | 0,15 грн. за кг при полном отсутствии вибраций |

Базальтовое супертонкое  волокно применяется для особо влажных помещений, бассейнов, технологического оборудования, подверженного вибрациям.