СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕЛЛЮЛОЗНОГО УТЕПЛИТЕЛЯ (ЦУ) С НЕКОТОРЫМИ МОДЕЛЯМИ ROCKWOOL

| № п/п | ПОКАЗАТЕЛЬ | Domrock | Rockmin | Superrock | Rockmata | Monrock Max | Целлюлозный утеплитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СОСТАВ | НЕОРГАНИЧЕСКИЕ УТЕПЛИТЕЛИ Состав: ЛЕТУЧИЕ СОЕДИНЕНИЯ - фенолформальдегиды, аммиак. Испарение уже при +18ОС (комнатная температура) Применение внутри здания разрешено только при замуровке материала. | ОРГАНИЧЕСКИЙ УТЕПЛИТЕЛЬ Состав: НЕЛЕТУЧИЕ СОЕДИНЕНИЯ - 81% - обработанная целлюлоза, 12% - антипирен - борной кислоты, 7% - антисептик - бура. |
| 2 | МЕСТО ПРИМЕНЕНИЯ | ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ Полы на лагах, каркасные конструкции, вентилируемые крыши, подвесные потолки. | ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ Полы на лагах, перегородки и стены до 3м, чердачные помещения, вентилируемые крыши, подвесные потолки. | ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ Полы на лагах, деревянные перекрытия, многослойные стены до 15м наружные стены с облицовкой, вентилируемые крыши, подвесные потолки. | Трубопроводы, резервуары, камеры сжигания, котлы, плоские поверхности и арматуры - в диапазоне низких и средних температурных параметров, не превышающих 400°C. | Плоские крыши с основой на бетоне и профнастиле. | ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ, ВЕРТИКАЛЬНЫЕ и НАКЛОННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ: - пол, чердак-пол; - закрытые полости (простенки); - стены, «колодцевая» кладка (слоистая); - крыша, наклонные закрытые полости; - простенки из металлических и пластиковых конструкций; - наклонные поверхности из металлических и пластиковых конструкций; - коммуникации; - места сквозных проводок; - решетчатые конструкции; - труднодоступные плоскости; конструкции и полости. НЕ НУЖДАЕТСЯ В ВЕНТИЛЯЦИИ!!! |
| № п/п | ПОКАЗАТЕЛЬ | Domrock | Rockmin | Superrock | Rockmata | Monrock Max | Целлюлозный утеплитель |
| 3 | ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Звуко- и теплоизоляция вентилируемых покрытий и чердаков, деревянных балочных перекрытий и внутренних перегородок. | Звуко- и теплоизоляция вентилируемых покрытий и чердаков, деревянных балочных перекрытий, подвесных потолков, легких каркасных стен и перегородок, а также полов на лагах. | Звуко- и теплоизоляция вентилируемых покрытий и чердаков, деревянных балочных перекрытий, подвесных потолков, наружных многослойных и каркасных стен, легких защитных и кассетных стен павильонов, перегородок, а также полов на лагах. | Изоляция трубопроводов, резервуаров, камер сжигания, котлов, плоских поверхностей и арматуры - в диапазоне низких и средних температурных параметров, не превышающих 400°C. | Теплоизоляция всех типов плоских кровель, а также полов на грунте и на перекрытии, утепление однослойное. | Тепло-, звуко-, пожароизоляция - строительство жилищное/промышленное - используется для утепления новых и старых, (без разборки конструкций) зданий, сборно-каркасных домов; - изоляция агрегатов, трубопроводов; - вагоностроение, - машино-, приборостроение; - химическая промышленность; - металлургическая промышленность; - энергетика. |
| 4 | МОНТАЖ | Многослойны. Наличие отходов. | Многослойны. Наличие отходов. | Многослойны. Наличие отходов. | Многослойны. Наличие отходов. | Многослойны. Наличие отходов. | Однослойность. Отсутствие отходов. |
| 5 | Возможная толщина нанесения, мм | 100, 150 | 50, 100 | 50, 80, 100, 120, 150 | 50, 60, 80, 100 | 100, 120, 150 | Δ20 – Δ200, 350… |
| 6 | Наличие шовных пустот на стыках (%) и мостиков холода (+/-) | От 4% + | От 4% + | От 4% + | От 4% + | От 4% + | Изоляционный слой – целостный – в местах сквозных проводок и решетчатых конструкций не остается утечки тепла (исчезают акустические мостики и мостики холода). |
| 7 | ПЛОТНОСТЬ, кг/м3 | 20 | 35 | 45 | 60 | 145 | 20 - 100 |
| № п/п | ПОКАЗАТЕЛЬ | Domrock | Rockmin | Superrock | Rockmata | Monrock Max | Целлюлозный утеплитель |
| 8 | ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЕ, ДБ | При толщине 100мм 125 - 4000Гц коэффициент 0,49 – 0,90 | При толщине 50мм 125 - 4000Гц коэффициент 0,15 – 0,81 | При толщине 100мм 125 - 4000Гц коэффициент 0,76 – 0,80 | При толщине 100мм 125 - 4000Гц коэффициент 0,45 – 0,90 | При толщине 50мм 125 - 4000Гц коэффициент 0,19 – 0,84 | При толщине 25мм 125 - 4000Гц коэффициент 0,12 – 1,0 Использование целлюлозы в качестве утеплителя ограждающих конструкций дома как великолепной звукоизоляции - задерживает до 85дб |
| 8а | СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | Индекс изоляции звука 50 мм ЦУ превосходит звукоизоляционную плиту ЛАЙТ БАТТС (Rockwool) толщ. 100 мм в 2 раза. Для поглощения воздушного шума в 63 ДБ достаточно: 1 лист гипсокартона + слой ЦУ 50 мм! Ссылка - сайт www.rockwool.ru |
| 9 | Коэффициент теплопроводности, Вт/м2 К | 0,041 | 0,039 | 0,035 | 0,036 | 0,039 | 0,036 - 0,041 |
| 10 | ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ, м3/МсПа | - | - | - | - | - | (80-120)х10-6 |
| 11 | ГИГРОСКОПИЧНОСТЬ | Кратковременная впитываемость воды — ≤ 0,3 кг/м² в сутки | Кратковременная впитываемость воды — ≤ 0,3 кг/м² в сутки | Кратковременная впитываемость воды — ≤ 0,3 кг/м² в сутки | - | Кратковременная впитываемость воды — ≤ 1,0 кг/м² в сутки | Гигроскопичный материал. Влажность целлюлозного утеплителя соответствует влажности окружающей его среды. Колебания относительной влажности воздуха не влияют на теплоизолирующую способность материала. Дома, изолируемые ЦУ, можно строить без паро- и гидроизоляции - стены «дышат». |
| № п/п | ПОКАЗАТЕЛЬ | Domrock | Rockmin | Superrock | Rockmata | Monrock Max | Целлюлозный утеплитель |
| 12 | ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ, мг/мчПа | 0,55 Образуется конденсат | 0,55 Образуется конденсат | 0,55 Образуется конденсат | 0,55 Образуется конденсат | 0,55 Образуется конденсат | 0,3 НЕ ОБРАЗУЕТСЯ КОНДЕНСАТА Выводит влагу наружу благодаря собственной структуре. После укладки материала, на поверхности теплоизоляционного слоя образуется тонкая бумаговидная корочка, что является следствием активизации природного вещества лигнина под воздействием влажности воздуха. Данная корка препятствует свободной циркуляции воздуха сквозь слой, что еще более улучшает теплотехнические характеристики материала. |
| 13 | СОРБЦИОННОЕ УВЛАЖНЕНИЕ | ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ОТСУТСТВУЮТ | За 72часа 16% |
| 13а | Справочная информация | Из характеристик изделий ROCKWOOL в строительстве (ссылка ROCKWOOL – негорючая изоляция, стр.60 «Гражданское строительство») на данные модели показатели сорбционной влажности отсутствуют. |
| 14 | ЗНАЧЕНИЕ pH | - | - | - | - | - | 7,8 – 8,3 Целлюлозная «шуба» также является химически пассивной средой не вызывает коррозии контактирующих с ней металлических изделий и конструкций. ЛЕТУЧИХ ВРЕДНЫХ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ВЕЩЕСТВ НЕ СОДЕРЖИТ |
| № п/п | ПОКАЗАТЕЛЬ | Domrock | Rockmin | Superrock | Rockmata | Monrock Max | Целлюлозный утеплитель |
| 15 | ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ | Базальт, фенолформальдегиды, аммиак | Древесное волокно, природные минералы |
| 15а | Справочная информация | Древесный утеплитель экологически чистый материал, так как не вызывает аллергии из-за отсутствия в нем токсинов. Благодаря отличной адгезии Целлюлозный утеплитель прилипает к любым горизонтальным, вертикальным и наклонным поверхностям из любого материала, будь то бетон, кирпич, железо или дерево. Все работы выполняются непосредственно на объекте и на любой высоте. |
| 16 | ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ | - | - | - | - | - | БЕСШОВНАЯ изоляция. Легкость и высокая скорость выполнения монтажа. Усадка материала полностью отсутствует. Утеплитель легко устанавливать в треугольные, дугообразные и другие сложные конструкции. Полностью заполняет все швы, пазухи, карманы, неровности стен, углубления и щели бревенчатых строений, основания электрических щитов и места ввода труб. БЕЗОТХОДНАЯ технология. |
| 17 | БИОСТОЙКОСТЬ | Грызуны не заводятся | Грызуны не заводятся | Грызуны не заводятся | Грызуны не заводятся | Грызуны не заводятся | Эффективно защищает изолируемые поверхности от гниения, различных грибков, грызунов и насекомых благодаря входящим в ее состав эффективных антисептиков, предотвращающих развитие микроорганизмов. |
| 18 | ПОЖАРНЫЕ СВОЙСТВА | НГ | Не воспламеняется даже при температуре (Т) +1300ОС СПР. |
| № п/п | ПОКАЗАТЕЛЬ | Domrock | Rockmin | Superrock | Rockmata | Monrock Max | Целлюлозный утеплитель |
| 18а | Справочная информация | Сопротивление огню гипсокартонных перегородок, утепленных ЦУ, составляет более 1часа. |
| 19 | ГОРЮЧЕСТЬ |  |  |  |  |  | Класс Г1 – низко горючий. |
| 20 | ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ |  |  |  |  |  | Класс В2 – умеренно воспламеняемый. |
| 21 | ДЫМООБРАЗОВАНИЕ |  |  |  |  |  | Класс Д2 – умеренно дымообразующий. |

ПРЕИМУЩЕСТВА ЦЕЛЛЮЛОЗНОГО УТЕПЛИТЕЛЯ:

Являясь природным утеплителем, ЦУ позволяет зданию «дышать», что улучшает его эксплуатационные характеристики. Тем более, материал этот актуален для российских условий, в отличие от европейских конструкций «вентилируемых» фасадов, не выдерживающих испытания русской зимой. Для резких климатических зон актуальна морозостойкость целлюлозы.

ЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСЕН И МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ ВО ВСЕХ ТИПАХ ЗДАНИЙ

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

ТУ У В.2.7-21.1-00294349-105:2005

- РАЗРЕШЕНИЕ на поставку потребителям сырья и (или) стройматериалов обязательного радиационного контроля (ОРК) от 09.09.2008г.

- РАДИАЦИОННЫЙ СЕРТИФИКАТ №23/2008 от 09.09.2008г.

- ПАСПОРТ №23/2008 радиационного качества сырья и стройматериалов от 09.09.2008г.

- ПРОТОКОЛ №22/9 – 2008 испытаний с определением группы горючести от 29.09.2008г.

- ПРОТОКОЛ №7/14 – 2008 испытаний с определением коэффициента дымообразования от 29.09.2008г.