Сравнительная характеристика теплоизоляционных строительных материалов

| Обработанные природные материалы |
| --- |
| Наименование | Сырье, состав | Плотность, кг/м3 | Теплопроводность, Вт/ мК | Паро- проницаемость | Пожароопасность | Заполняемость пустот |
| ЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ | Древесное волокно, минеральный антипирен и антисептик | 42-61 | 0,036-0,041 | Стены "дышат" | Трудновоспламеняемая, без дымообразования, продукты сгорания безвредны | Заполняет все щели |
| Пробка натуральная вспученная | Кора португальского пробкового дерева | 104-120 | 0,037-0,040 | Стены "дышат" | Горюча | Остаются щели |
| Керамзит | Глина | 250-600 | 0,180 | Стены "дышат" | Негорюч | Щели не заполняет |
| Искусственные полимеры, содержащие синтетические клеи (в обычном состоянии выделяют вредные для здоровья человека вещества) |
| Минеральная вата | Стекловолокно, феноло-карбомидное связующее | 30-70, в плитах 180 - 400 | 0,048 | Образует конденсат | Горит связующее, продукты сгорания ядовиты | Возможно образование щелей |
| URSA | Стекловолокно | До 300 | 0,045 | Образует конденсат | Горит связующее, продукты сгорания ядовиты | Горит связующее, продукты сгорания ядовиты |
| Rockwool (базальтовая вата) | Базальт, фенольное связующее | До 300 | 0,045 | Образует конденсат | Горит связующее, продукты сгорания ядовиты | Возможно образование щелей |
| Синтетические полимеры (в обычном состоянии выделяют вредные для здоровья человека вещества) |
| Пенополистирол (пенопласт) | стирол | 35-125 | 0,045 | Образует конденсат | Сильногорюч, продукты сгорания ядовиты | Остаются пустоты |
| Styrodur | стирол | 25-45 | 0,025-0,035 | Образует конденсат | Сильногорюч, продукты сгорания ядовиты | Остаются пустоты |
| Пенополиуретан (репор) | Диизоцианат, полиэфир | 20-30 | 0,039 | Образует конденсат | Сильногорюч, продукты сгорания ядовиты | Заполняют все щели |