ООО «ТПК «РЕАЛ-КОНТРАКТ»

тел. 067-619-37-69, 099-680-40-29

тел./ф. (0612) 63-59-62

Сравнительная характеристика некоторых материалов применяемых в строительстве

| Наименование материала | Достоинства | Недостатки | Место применения | Плотность, кг/м3 | Теплопровод ность Вт/мК | Класс горючести | Цена, грн./м3 | Цена, грн. за 1м2 при условии одинаковой теплопроводности (без учета расходных материалов и комплектующих) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Древесина, опилки | Дешевизна, экологичность | Горюча, подвержена гниению | Старые деревянные дома | 150 | 0,09-0,18 | Г4 |  |  |
| Керамзит | Не горюч | Неэффективен, использование подъемных механизмов, трудоемкий монтаж, большой вес. | Полы, чердаки, слоистая кладка | 390 | 0,148 | НГ | 245 | 355,28 |
| Пенопласт | Жесткость, легкость монтажа | Разрушается под воздействием УФ, грызунами | Фасадные работы по утеплению и отделке «мокрым» методом (К-30) | 35 | 0,035-0047 | Г2, В3, Д3 | 280 | 28,0 |
| Экструдированный пенополистирол | Низкая объемная масса, низкая коррозийная активность, био- и химическая стойкость | Ограниченная теплостойкость и горючесть, не «дышит». Тление начинается при 80оС, не экологичен - выделение кумулятивных токсинов, плохая паропроницаемость | Стены, крыши, полы | 32-38 | 0,037-0,042 | Г2 | 1400 | 150,0 |

Цены на материал указаны на 24.10.2008 г. из расчета 1 доллар = 5,05 грн.

- 1 -

ООО «ТПК «РЕАЛ-КОНТРАКТ»

тел. 067-619-37-69, 099-680-40-29

тел./ф. (0612) 63-59-62

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Базальтовые маты на синтетическом связующем | Негорючая основа, низкая теплопроводность, не гниет, не уничтожается насекомыми и грызунами | При намокании теряет свойства (точка росы) | пол, фасады (закрытые конструкции) | 20-50 | 0,039-0,041 | НГ | 450-880 | 47,0-90,0 |
| Стекловолокно URSA ISOVER | Низкая теплопроводность | Плохая паропроницаемость, при эксплуатации осыпаются волокна. Применение на горизонтальных конструкциях. | Горизонтальные поверхности (закрытые конструкции) | 11-25 | 0,041-0,045 | НГ | 188 | 23,58 |
| Базальтовая теплоизоляция | Не горючая, не гниет, не заводятся грызуны | Использование дополнительного крепления | Стены, простенки, крыши | 45-90 | 0,037-0,045 | НГ | 1200 | 120,00 |

Материалы для конструкции стен и простенков

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пенобетон |  | Не эффективен, предусматривает наличие другого теплоизоляционного материала. Утяжеляет несущие конструкции. | Стены, простенки | 400-800 | 0,11-0,22 | НГ | 560,00 | 257,60 |
| Газобетон |  | Не эффективен, предусматривает наличие другого теплоизоляционного материала. | Стены, простенки | 600 | 0,14 | НГ | 680,00 | 312,80 |
| Кирпич силикатный |  | Предусматривает наличие другого теплоизоляционного материала | Стены, простенки | - | 0,60 | НГ | 497,00 | 720,65 |

Цены на материал указаны на 24.10.2008 г. из расчета 1 доллар = 5,05 грн.

- 2 -

ООО «ТПК «РЕАЛ-КОНТРАКТ»

тел. 067-619-37-69, 099-680-40-29

тел./ф. (0612) 63-59-62

Добавка для изготовления  «теплого» бетона

| Политерм (пенополистирол- бетон) | Изготовление прямо на строительной площадке | Предусматривает наличие другого теплоизоляционного материала | Ограждающие конструкции каркасных зданий, основа для кафельных, деревянных, паркетных полов, а также для наплавляемых материалов при устройстве кровель. | 200-350 | 0,13 | НГ | 428+цемент песок | 196,88 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Цены на материал указаны на 24.10.2008 г. из расчета 1 доллар = 5,05 грн.

- 3 -